厦门艾特光电子技术有限公司

| 产品规格书 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 文件编号 | EPT/WI-SC-013 | 实施日期 | 2023-9-25 |
| G.657.A2抗弯光纤单模单窗宽带耦合器WIC-A2-1×2, 2×2 G.657.A2 Ultra Optical Fiber SM Wavelength Independent Couplers □性能指标 SPECIFICATIONS 等级Grade; A. 参数Parameter. 工作波长Operating Wavelength(nm); 1310nm or 1550nm, others on request. 带宽 Bandwidth(nm); ±40. 附加损耗 Excess Loss(dB); ≤ 0.15. 耦合比 Coupling Ratio (%); 10/90; 15/85; 20/80; 25/75; 30/70; 35/65; 40/60; 45/55; 50/50. 最大插入损耗 Max. Insertion Loss (dB); 11.0/0.70; 9.0/1.0; 7.7/1.30; 6.7/1.65; 5.8/1.9; 5.2/2.35; 4.6/2.6; 3.95/3.05; 3.5. 波长敏感损耗Wavelength Dependent Loss(dB); 0.5/0.15; 0.5/0.2; 0.5/0.25; 0.5/0.3; 0.5/0.35; 0.5/0.35; 0.5/0.35; 0.5; 0.5. 偏振敏感损Polarization Dependent Loss (dB); 0.20/0.10; 0.20/0.10; 0.20/0.10; 0.20/0.10; 0.15; 0.15; 0.15; 0.15; 0.15. 温度稳定性 Thermal Stability (dB/℃); ≤0.002. 回波损耗 Return Loss (dB); ≥50. 方向性 Directivity (dB); 1×2; ≥50 , ≥60 on request. 2×2; ≥65. 光纤型号Fiber Type; G.657.A2 Ultra Optical Fiber. □封装信息 PACKAGE INFORMATION 结构 Configuration; 1×2 or 2×2. 尾纤类型 Lead Type; 0: 250um bare fiber; 1: 900um loose tube; 2: 3mm loose cable (or 2mm). 封装尺寸Package Dimensions(mm); A:φ3.0×35 or φ3.0×40; A:φ3.0×56 B:90×16×9; B: 90×16×9 C: 106×79×10. 工作温度Operating Temperature(℃); -40 to +85; -20 to +70; -20 to +70. □订购信息ORDERING INFORMATION： WIC-A2-□□□-□□□□-□□/□□-□-□ 封装尺寸Package Dimensions(mm):A;B;C 尾纤类型Lead Type:0;1;2 耦合比Coupling Ratio (%): 10/90…50/50 中心波长Central Wavelength:1310;1550 结构Configuration:1X2;2X2 □订购示例ORDERING EXAMPLE： WIC-A2-1X2-1550-10/90-0-A |